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Voci di Capitolato LandVac Vetro sottovuoto
Il vetro Sottovuoto LandVac consente uno spessore minimo e può essere accoppiato per far fronte virtualmente a qualsiasi necessita di progetto e alle specifiche tecniche del termotecnico o progettista di riferimento.
I vetri sotto Vuoto landvac possono essere:
· Vetri Singoli sottovuoto di spessore
· 3,2mm Temprato+0.3mmVuoto+3.2mmTemprato Spesore Complessivo 6,7mm
·  4mmTemprato+0.3mm vuoto+4mmTemprato spessore complessivo 8,3mm
·  5mmTemprato +0.3mm vuoto+5mm Temprato Spessore Complessivo 10,3mm
·  6mm temprato +0,3mm Vuoto +6mm Temprato Spessore Complessivo 12,3mm
· Vetri sottovuoto accoppiati a vetrocamere o vetrate isolanti
· Con canalina in alluminio o Canalina Calda 
· Avente spessore ≤16mm o ˃16mm 
· Vetri Singoli Sottovuoto con l’aggiunta di vetro stratificato con  film di sicurezza EVA di 0.76mm o con specifici coating per il raggiungimento dei valori di progetto ( U Value- Solar Factor- Coefficiente g- Light Trasmision % - Internal light reflection %- Extenal light reflection %- Insonorizzazione acustica o vetri di sicurezza ecc..) 
I vetri singoli sottovuoto sono due lastre di vetro temprate appoggiate l’una sull’altra dove tra una lastra e l’altra vi sono dei supporti cilindrici denominati Spacer applicati con una matrice specifica di 55mm x 55mm. Gli spacer sono fondamentali per garantire un’intercapedine di 0.3mm. In ogni singola lastra viene applicata una miscela organica sui bordi a base metallica flessibile senza piombo a bassa temperatura di fusione. La fusione della miscela organica avviene a 450°C mediante saldatura per formare un pezzo unico accoppiato con due lastre con intercapedine di 0.3mm.
L’aria nell’intercapedine di 0.3mm viene asportata tramite un processo di aspirazione dagli Getter Line ( Valvola longitudinale per la creazione del Vuoto)  che assicura una pressione pari a 0,001 Hg. Con tale processo assicuriamo Vetri sottovuoto singoli con le seguenti prestazioni in funzione dello spessore delle lastre:

Land Vac Light and Energy performance Series
	LandVac
	Spessore (mm)
	LT
%
	LR ext
%
	LR Int
	S.F
	U-Value
(W/m²K)
	Isol. Acq
Rw [ C;Ctr]

	3.2T*L°+0.3V+3.2T
	6,7
	80
	14
	13
	0,59”
	0.4
	--

	4T*L°+0.3V+4T
	8,3
	80
	14
	13
	0,59”
	0,4
	36^ [-2,-3]

	5T*L°+0.3V+5T
	10,3
	80
	13
	13
	0,58”
	0,4
	36^ [-2,-3]

	6T*L°+0.3V+6T
	12,3
	80
	13
	13
	0,58”
	0,4
	39^ [-1,-2]



N:B 
T= Vetro Temprato  L= Coating low emisivity  V = vuoto  
 SF= il coefficiente S.F può essere ridotto fino a 0.33 con coating specifici e diversi accoppiamenti.
 Isolamento acustico raggiungibile fino a 49dB con accoppiamenti specifici


Caratteristiche
	Dimensioni
	massime
	2200mm x 4400m

	
	minime
	0,3m x 0,3m

	Forma
	Standard
	Quadrato o rettangole

	
	Forme speciali
	Da verificare a disegno

	Vetro Laminato
	Disponibile

	
	Opzionale secondo specifiche tecniche

	Peso 
	20 Kg/m²  4TL+0.3V+4T

	Matrice Spacer
	55mm x 55mm

	Pressione intercapedine
	0,001Hg

	Tipologia di vetro
	Temprato 

	Minimo di fatturazione e cad vetro 
	0.50m²

	Fattore Solare g
	0.68

	Riflessione luminosità interna
	13%

	Riflessione luminosità Esterna
	14%

	Valore LTA
	0,80

	Trasmittanza Termica Ug
ISO 19916-1:2018-10
Certificato n 24-0029-PR02(NW-H01-06-de-01)  Istituto ift
RosenHeim
	0,40W/m²K 



Il Vetro di produzione LandVac in accordo all’ EAD 330021-00-0404 nella classificazione del Vetro Sottovuoto ( Vacuum Insulating Glass ) VIG il Produttore ha dimostrato che i requisiti minimi dei Vetri sottovuoto sono stati raggiunti. Il certificato di Conformità su base volontaria implica la responsabilità del produttore  alle direttive UE e agli standard Europei. Comunque, ogni modifica significativa nella progettazione e/o nella produzione del prodotto o modifiche all direttive Europee sopramenzionate può rendere il certificato di conformità non più Valido  
N.B: i dati di cui sopra sono solo di riferimento. Il parametro del prodotto specifico deve essere calcolato separatamente. Per i Parametri relativi ad uno specifico prodotto si rimanda a Infinity Motion srl divisione VacVitrum
Eventuali richieste specifiche per obbiettivi distinti possono essere richieste alla Infinity Motion srl divisione Vacvitrum 
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