Voci di Capitolato LandVac Vetro sottovuoto

Il vetro Sottovuoto LandVac consente uno spessore minimo e può essere accoppiato per far fronte virtualmente a qualsiasi necessita di progetto e alle specifiche tecniche del termotecnico o progettista di riferimento.

I vetri sotto Vuoto landvac possono essere:

- Vetri Singoli sottovuoto di spessore

- 3,2mm Temprato+0.3mmVuoto+3.2mmTemprato Spesore Complessivo 6,7mm

- 4mmTemprato+0.3mm vuoto+4mmTemprato spessore complessivo 8,3mm

- 5mmTemprato +0.3mm vuoto+5mm Temprato Spessore Complessivo 10,3mm

- 6mm temprato +0,3mm Vuoto +6mm Temprato Spessore Complessivo 12,3mm

- Vetri sottovuoto accoppiati a vetrocamere o vetrate isolanti

- Con canalina in alluminio o Canalina Calda

- Avente spessore ≤16mm o ˃16mm

- Vetri Singoli Sottovuoto con l’aggiunta di vetro stratificato con  film di sicurezza EVA di 0.76mm o con specifici coating per il raggiungimento dei valori di progetto ( U Value- Solar Factor- Coefficiente g- Light Trasmision % - Internal light reflection %- Extenal light reflection %- Insonorizzazione acustica o vetri di sicurezza ecc..)

I vetri singoli sottovuoto sono due lastre di vetro temprate appoggiate l’una sull’altra dove tra una lastra e l’altra vi sono dei supporti cilindrici denominati Spacer applicati con una matrice specifica di 55mm x 55mm. Gli spacer sono fondamentali per garantire un’intercapedine di 0.3mm. In ogni singola lastra viene applicata una miscela organica sui bordi a base metallica flessibile senza piombo a bassa temperatura di fusione. La fusione della miscela organica avviene a 450°C mediante saldatura per formare un pezzo unico accoppiato con due lastre con intercapedine di 0.3mm.

L’aria nell’intercapedine di 0.3mm viene asportata tramite un processo di aspirazione dagli Getter Line ( Valvola longitudinale per la creazione del Vuoto)  che assicura una pressione pari a 0,001 Hg. Con tale processo assicuriamo Vetri sottovuoto singoli con le seguenti prestazioni in funzione dello spessore delle lastre:

Land Vac Light and Energy performance Series

| LandVac | Spessore (mm) | LT % | LR ext % | LR Int | S.F | U-Value (W/m²K) | Isol. Acq Rw [ C;Ctr] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2T*L°+0.3V+3.2T | 6,7 | 80 | 14 | 13 | 0,59” | 0.4 | -- |
| 4T*L°+0.3V+4T | 8,3 | 80 | 14 | 13 | 0,59” | 0,4 | 36^ [-2,-3] |
| 5T*L°+0.3V+5T | 10,3 | 80 | 13 | 13 | 0,58” | 0,4 | 36^ [-2,-3] |
| 6T*L°+0.3V+6T | 12,3 | 80 | 13 | 13 | 0,58” | 0,4 | 39^ [-1,-2] |

N:B

T= Vetro Temprato  L= Coating low emisivity  V = vuoto

SF= il coefficiente S.F può essere ridotto fino a 0.33 con coating specifici e diversi accoppiamenti.

Isolamento acustico raggiungibile fino a 49dB con accoppiamenti specifici

Caratteristiche

| Dimensioni | massime | 2200mm x 4400m |
| --- | --- | --- |
|  | minime | 0,3m x 0,3m |
| Forma | Standard | Quadrato o rettangole |
|  | Forme speciali | Da verificare a disegno |
| Vetro Laminato | Disponibile |  |
|  | Opzionale secondo specifiche tecniche |  |
| Peso | 20 Kg/m² 4TL+0.3V+4T |  |
| Matrice Spacer | 55mm x 55mm |  |
| Pressione intercapedine | 0,001Hg |  |
| Tipologia di vetro | Temprato |  |
| Minimo di fatturazione e cad vetro | 0.50m² |  |
| Fattore Solare g | 0.68 |  |
| Riflessione luminosità interna | 13% |  |
| Riflessione luminosità Esterna | 14% |  |
| Valore LTA | 0,80 |  |
| Trasmittanza Termica Ug ISO 19916-1:2018-10 Certificato n 24-0029-PR02(NW-H01-06-de-01) Istituto ift RosenHeim | 0,40W/m²K |  |

Il Vetro di produzione LandVac in accordo all’ EAD 330021-00-0404 nella classificazione del Vetro Sottovuoto ( Vacuum Insulating Glass ) VIG il Produttore ha dimostrato che i requisiti minimi dei Vetri sottovuoto sono stati raggiunti. Il certificato di Conformità su base volontaria implica la responsabilità del produttore  alle direttive UE e agli standard Europei. Comunque, ogni modifica significativa nella progettazione e/o nella produzione del prodotto o modifiche all direttive Europee sopramenzionate può rendere il certificato di conformità non più Valido

N.B: i dati di cui sopra sono solo di riferimento. Il parametro del prodotto specifico deve essere calcolato separatamente. Per i Parametri relativi ad uno specifico prodotto si rimanda a Infinity Motion srl divisione VacVitrum

Eventuali richieste specifiche per obbiettivi distinti possono essere richieste alla Infinity Motion srl divisione Vacvitrum

Generazione 3.0